OPMERKING

De structuur van onderstaande bestektekst stemt overeen met de C3A-besteksystematiek in Word (www.c3a.be).

### 00.00.00	CREATON DUO LONGLIFE ND EXTRA Soepel onderdak VH m²   20-04-2019

Deze bestekomschrijving vervangt alle voorgaande uitgaven. De fabrikant CREATON houdt zich het recht voor dit informatieblad te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De lezer dient er zich van te vergewissen steeds de meest recente versie van deze documentatie te raadplegen.

##### Materiaal:

Het soepele onderdak DUO LONGLIFE ND EXTRA wordt gebruikt als onderdak onder dakbedekkingen zoals dakpannen en leien. Het onderdak is  voorzien van een dubbele geïntegreerde kleefstrook.

Op de beeldzijde van elke rol staat het firmalogo CREATON en de productnaam DUO LONGLIFE ND EXTRA vermeld.

Samenstelling:

Het onderdak CREATON DUO LONGLIFE ND EXTRA is samengesteld uit 2 lagen: een polyestervlies met grote vochtopslagcapaciteit en een dampdoorlatende PU-laag. Het onderdak is voorzien van een dubbele geïntegreerde kleefstrook. Het polyestervlies zorgt ervoor dat eventueel condensvocht aan de onderzijde wordt opgenomen en wordt afgevoerd langs de buitenzijde van het onderdak.

De samenstelling van het onderdak sluit het zich rond alle perforerende elementen (zoals nagels, schroeven...) en wordt op die manier volledig regendicht.

Kleur: grijs

Afmetingen van de rollen:

breedte: 1,5 m

lengte: 50 m

##### Technische kenmerken:

| Karakteristieken | Methode | Eenheid | Nom. waarde | Tolerantie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Minimum | Maximum |
| Gewicht | EN 1849-2 | [g/m²] | 270 | -20 | +20 |
| Brandreactie | EN 13501 DIN 4102-1 | [class] | E | - | - |
| Waterweerbaarheidsklasse | EN 1928 | [class] | W1 | - | - |
| Waterweerbaarheidsklasse na kunstmatige veroudering | EN 1928 | [class] | W1 | - | - |
| Sd waarde | EN 12572 | [m] | 0,15 | -0,05 | +0,05 |
| Scheurweerstand / MD – MCD | EN 12311-1a EN 13859-1 | [N/50mm] | 500 / 500 | -100 / -100 | +100 / +100 |
| Scheurweerstand na kunstmatige veroudering / MD – MCD | EN 12311-1a EN 13859-1 | [N/50mm] | 400 / 400 | -100 / -100 | +110 / +110 |
| Rekbaarheid / MD – MCD | EN 12311-1a EN 13859-1 | [%] | 50 / 80 | -20 / -20 | +20 / +20 |
| Rekbaarheid na kunstmatige veroudering / MD – MCD | EN 12311-1a EN 13859-1 | [%] | 45 / 75 | -20 /-20 | +30 / +30 |
| Nagelweerstand / MD – MCD | EN 12310-1 EN 13859-1/B | [N] | 300 / 300 | -100 /-100 | +100 / +100 |
| Flexibiliteit bij lage temperatuur | EN 1109 | [°C] | -30 | - | - |
| Temperatuurweerstand |  | [°C] | -40 à +110 |  |  |
| Blootstelling als nooddak |  | [Weken] | 12 |  |  |

Voor het transport en opslag, moeten de rollen horizontaal op een rein en droog grondoppervlak geplaatst worden. Ze moeten in een lokaal met een temperatuur tussen -10 tot +80°C gestockeerd worden en het onderdak moet beschermd zijn tegen knaagdieren en zonlicht.

##### Garantie:

CREATON DUO LONGLIFE ND EXTRA biedt een 20 jarige garantie op de functionaliteit van het product.

##### Uitvoering:

De plaatsing van het soepele onderdak CREATON DUO LONGLIFE ND EXTRA gebeurt conform de voorschriften van de fabrikant en de aanbevelingen van het WTCB.

Het soepele onderdak kan gebruikt worden als zowel ondersteund (op beplanking of Sarking dak) of als niet-ondersteund ademend membraan voor hellende daken. Ze wordt dwars (in horizontale richting) op een houten draagstructuur bevestigd met de grijze bedrukte beeldzijde naar boven. Het soepele onderdak mag in geen geval omhooggedrukt worden tijdens het plaatsen van de isolatie.

Steunafstand: maximum 1,20 m hart op hart.

De horizontale overlap is steeds minimum 10 cm of 15 cm voor dakhellingen lager dan 17°. De horizontale overlappen dienen steeds verkleefd te worden door middel van de geïntegreerde kleefstroken.

De minimale dakhelling bedraagt 10°.

Het aantal verticale overlappingen dient tot een minimum beperkt te worden door de volledige stroken te gebruiken. De dwarse overlappingen van min. 100 mm dienen telkens te gebeuren ter hoogte van een drager. Ter plaatse van de dwarse overlappingen wordt voor de winddichtheid een CREATON eenzijdige tape voor onderdaken voorzien. Een tengellat wordt op de zijdelingse overlap bevestigd.

Het soepele onderdak wordt tijdelijk met nagels met platte kop of nietjes bevestigd. Definitieve bevestiging van het onderdak dient te gebeuren door middel van aangepaste tengellatten. De tengellatten zijn uit hout vervaardigd en bij voorkeur behandeld met een schimmelwerend product.

Om een goede winddichtheid en regendichtheid te kunnen verzekeren wordt een kleefband,

#	CREATON UNIVERSELE NAGELAFDICHTBAND onder de tegellatten voorzien.

##### Coördinatie:

Om de unieke eigenschappen van het soepele onderdak CREATON DUO LONGLIFE ND EXTRA optimaal te verzekeren, is het aangewezen de dakbedekking / gevelbekleding zo snel mogelijk en binnen maximum 12 weken na het plaatsen van het onderdak aan te brengen. De tengellatten worden rechtstreeks op het soepele onderdak geplaatst.

##### Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

##### Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²

Meetcode:

##### Controle- en keuringsaspecten

De fabrikant kan in het kader van de Europese Verordening N° 305/2011 (CPR) de prestatieverklaring (DOP) van het product voorleggen dat dusdanig het CE merkteken draagt. De CE- markering garandeert de overeenkomstigheid met de essentiële productkenmerken die onder de geharmoniseerde Europese norm, die op dit product van toepassing is, vallen. De prestatieverklaring wordt conform de CPR aangeboden en is ook terug te vinden via www.creaton.be/dop.

## Meer informatie

Deze bestekomschrijvingen vervangen alle voorgaande uitgaven. De producent CREATON houdt zich het recht voor deze bestekomschrijvingen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De lezer dient er zich van te vergewissen steeds de meest recente versie van deze bestekomschrijvingen te raadplegen. Geen enkele wijziging mag aan deze tekst worden aangebracht zonder toestemming.

Deze bestekomschrijvingen zijn enkel geldig voor toepassingen op het grondgebied van België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg; voor toepassingen buiten dit grondgebied moet het Technical Service Center van CREATON geraadpleegd worden.

Meer technische informatie kan worden teruggevonden in de CREATON documentatie, in de CREATON documentatie “Deel 1 – Algemene technische gegevens geldig voor het soepel onderdak CREATON”, in de CREATON documentatie “Deel 2 – Specifieke technische gegevens voor het soepel onderdak CREATON DUO LONGLIFE ND EXTRA”, in het CREATON tarief, op de CREATON website, etc.

.

CREATON Benelux nv		Maatschappelijke zetel:

Generaal De Wittelaan 9/12		Kuiermansstraat 1

B - 2800 Mechelen 		B - 1880 Kapelle-op-den-Bos

België				België

info@creaton.be

www.creaton.be

RPR 0701.968.313, Brussel – BTW BE 0701.968.313 – Bankrekeningnummer KBC BE12 7360 4995 7892